**«AeroLine»**

**краска для разметки**

Область применения: Высококачественная краска, предназначена для горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог, парковочных стоянок, пешеходных переходов, взлётно-посадочных полос, морских и речных причалов, спортивных сооружений и стадионов, бордюров, элементов дорожных сооружений, а также других асфальтобитумных, асфальтобетонных и цементобетонных оснований, подвергающихся высоким механическим нагрузкам. Обладает хорошей эластичностью, высокой адгезией, светостойкостью и стойкостью к воздействию противогололедных средств.

 Подготовка поверхности: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от грязи и пыли.

 Способ применения: Перед применением краску тщательно перемешать. Разметку следует наносит в сухую погоду по сухому покрытию при установившейся температуре воздуха и покрытия от +5 до +30°С и относительной влажности воздуха не более 65%. Краска наносится при помощи специальной маркировочной техники, методом пневматического или безвоздушного распыления, а также, в отдельных случаях, кистью либо валиком. При необходимости разбавляется толуолом или растворителем Р-420 ТГ. Распределение световозвращающих стеклошариков производится поверх свежеуложенного слоя краски не позднее 5 секунд с момента нанесения. При отсутствии специальной техники допускается применение методов посыпки либо предварительного введения стеклошариков в краску. Не смешивать с другими типами красок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

|  |  |
| --- | --- |
| Связующее вещество | Акриловый полимер |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60 |
| Плотность, г/см³, не менее | 1,40 |
| Степень перетира, мкм, не более | 100 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)оС, с | 120 - 200 |
| Примерный расход краски, г/м² | 300 - 450 |
| Примерный расход световозвращающих стеклошариков, г/м² | 200 - 250 |
| Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20 ±2 )ºС и относительной влажности воздуха (65 ± 5)%, мин, не более | 30 |
| Минимальная температура нанесения,ºС | + 5 |

Состав: Суспензия пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением функциональных добавок.

 Меры предосторожности: Краска пожаровзрывоопасна. Хранить в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов и в недоступном для детей месте.

 Гарантийный срок хранения: В заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.