**«RAPID»**

**Быстросохнущая алкидно-пентафталевая грунтовка**

Универсальная грунтовка для внутренних и наружных работ по металлу и дереву под покрытия различными эмалями.

Область применения. Предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Грунтовка обладает антикоррозионными свойствами, хорошей адгезией, стойкостью к нитроэмали, устойчива к температурным изменениям от -45оС до +60оС. Высыхает до степени 3 за 1,5-2,0 часа.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть обработана шлифовальной шкуркой и обезжирена растворителем. При нанесении на старое покрытие поверхность предварительно шлифуют и протирают растворителем.

Применение. Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости довести до рабочей вязкости растворителем: сольвентом, ксилолом или смесью указанных растворителей с уайт-спиритом. Грунтовку наносят методом пневматического или безвоздушного распыления, струйным обливом, окунанием или кистью.

Хранение и меры предосторожности. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте. Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки. Выполнять окрасочные работы следует в хорошо проветриваемом помещении.

Состав. Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением сиккатива и специальных функциональных добавок различного назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание нелетучих веществ | не менее 68 % |
| Растворитель | ксилол и уайт-спирит |
| Цвет | красно-коричневый, черный, серый, белый  |
| Вязкость по ВЗ-246 (с ø 4 мм) при t (20±0,5)0С | 45 – 50 сек |
| Рабочие инструменты | кисть, валик, распылитель |
| Время высыхания | 2 часа |
| Расход |  60 – 100 г/м2 |
| Срок хранения |  6 месяцев |