РАДОПОЛ  Т306 PLBESW

| ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СМОЛЫ |  | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| RADOPOL Т306 PLBESW - Ненасыщенная полиэфирная смола на основе терефталевой кислоты и стандартных гликолей в стироле. RADOPOL Т306 PLBESW - среднереактивная, низковязкая, предускоренная, водостойкая смола с индикатором перекиси, с добавкой белого пигмента, с уменьшенной эмиссией стирола. |  | Предназначена для нанесения методом напыления в смеси с наполнителем типа микрокальцит или мел. Особо рекомендуется для производства сантехники из акрилового или АБС-листа. Применяется при комнатной температуре в системе смола – отвердитель. |

| ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ПОСТАВКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  |  | Ед. изм. |  |  | Значение |  | Метод |  |
| Внешний вид |  |  |  |  |  | прозрачная жидкость без механических примесей |  | визуальный |  |
| Сухой остаток |  |  | % |  |  | 62 2 |  | ISO 1515 |  |
| Вязкость (ВЗ4/20C) |  |  | sec |  |  | 24-35 |  |  |  |
| Вязкость, Brookfield LV sp62/12rpm, (23C) |  |  | мПа с |  |  | 175-225 |  | ISO 2555 |  |
| Кислотное число |  |  | мгKOH/г |  |  | не более 30 |  | ISO 3682 |  |
| Плотность (20C), |  |  | г/ см3 |  |  | 1.1 0.05 |  | ГОСТ 18329 |  |
| Цвет, Гарднер |  |  |  |  |  | белый |  | ISO 4630 |  |
| Температура вспышки |  |  | °C |  |  | 31 |  | ISO 3679 |  |
| Гелеобразование при 20C2% МЕКП |  |  | мин |  |  | 10-14 |  |  |  |
| Температура экзотермического пика |  |  | °C |  |  | макс. 155 |  |  |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СМОЛЫ ПРИ ОТВЕРЖДЕНИИ * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика | Знач. | Метод |  |  | Характеристика |  | Знач. |  | Метод |
| Плотность, г/ см3 | 1,190 | ГОСТ 18 329-73 |  |  | Относительное удлинение, % |  | 3,9 |  | ГОСТ 25.601-84 |
| Твердость, ° Barcol | 38-40 | ГОСТ 21970-76 |  |  | Предел прочности при изгибе, Н/мм2 |  | 120 |  | ГОСТ 25.601-84 |
| Усадка, % | 4,5 |  |  |  | Модуль эластичности при изгибе, Н/мм2 |  | 4000 |  | ГОСТ 25.601-84 |
| Предел прочности при растяжении, Н/мм2 | 70 | ГОСТ 25.601-84 |  |  | Водопоглощение через 7 дней % |  | 0,13 |  |  |
| Модуль растяжения, Н/мм2 | 3600 | ГОСТ 25.601-84 |  |  | Температура тепловой деформации, °C |  | 72 |  | ISO 75/2 (A) |

*    100 г смолы, 1 см3 Butanox M50 + 0.2 см3 Co(1%), 24 часа/25 °C,  постотверждение 24 часа/100 °C

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

B таре: 20, 60, 220 или 1100 кг

# ХРАНЕНИЕ

СРОК: 6 месяцев в металлической таре и 4 месяца в пластиковой таре.

УСЛОВИЯ: в оригинальнoй упаковке, в закрытом помещении, беречь от прямого воздействия солнечных лучей, при температуре не более 25 °C