Шпатлевка ЭП-0010

Область применения: предназначена для выравнивания загрунтованных или не загрунтованных поверхностей, а так же в качестве грунтовки под эпоксидные материалы; для систем покрытий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Шпатлевка ЭП-0010 разрешена для применения в судостроении и судоремонте.
Особенности: шпатлевка имеет низкое содержание летучих веществ: не более 10%. При разбавлении растворителями Р-4, Р-5, Р-5А, шпатлевку можно использовать в качестве грунтовки. Данное покрытие обладает высокой водостойкостью, стойкостью к минеральным маслам, бензинам, моющим средствам

Основные технические характеристики: материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол.

| Цвет | красно-коричневый. |
| --- | --- |
| Время высыхания до степени 4 | при 20ºС — не более 24 часов; при 65-70ºС — не более 7 часов. |
| Способы нанесения | шпателем или пневматическим распылением. |
| Расход при использовании в качестве грунтовки, один слой | 200÷250 г/м² |
| Рекомендуемое количество слоев | 2-3 |
| Жизнеспособность при 20ºС | при нанесении шпателем – 1,5 часа; при пневматическом распылении – 6 часов. |
| Общая толщина покрытия | не более 350 мкм. |
| Растворитель | ксилол, толуол, Р-4, Р-5 |

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Подготовка поверхности: поверхность должна быть очищена от ржавчины и окалины до степени Sа 2½ по МС ИСО 8501, масел, грязи, пыли. Шпатлевка может наноситься по загрунтованным эпоксидными грунтовками поверхностям.
Условия нанесения: перед применением основу шпатлевки хорошо перемешать до однородной массы. Для приготовления шпатлевки основу добавить отвердитель и тщательно перемешать в течение 10 минут. Подготовленную шпатлевку наносят на поверхность шпателем при температуре окружающего воздуха не менее 5ºС и относительной влажности воздуха не выше 80%. После полного высыхания слоя (24 часа при 20º) поверхность шпатлевки шлифуют, обеспыливают и наносят последующие слои шпатлевки или покрывные лакокрасочные материалы.
При использовании в качестве грунтовки, шпатлевку ЭП-0010 разбавляют до вязкости, позволяющей наносить ее пневматическим распылением (18-20 с. по ВЗ-4).
Меры предосторожности: Материал огнеопасен! Хранить в плотно закрытой таре, исключив попадания на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40ºС до 40ºС.