**«RAPID»**

**Эмаль алкидно-пентафталевая быстросохнущая.**

Эмаль алкидная высокодекоративная для наружных и внутренних работ по металлу и дереву различных цветов.

Область применения. Эмаль применяется для окрашивания металлических изделий и конструкций по загрунтованной поверхности в тех случаях, когда необходимо получить атмосферостойкое высокодекоративное покрытие. Такие требования предъявляются к окраске фирменных железнодорожных составов, вагонов метрополитена, автобусов и других изделий, эксплуатируемых в умеренном климате. Эмаль обеспечивает такие же хорошие свойства и при окраске изделий из дерева. Покрытие устойчиво к температурным изменениям от -45оС до +60оС.

Подготовка поверхности. Эмаль наносится на загрунтованную поверхность, а также на старое покрытие, поверхность которого предварительно шлифуют и промывают растворителем.

Применение. Перед применением эмаль тщательно перемешивают, при необходимости доводят до рабочей вязкости растворителем: ксилолом или смесью ксилола с уайт-спиритомв соотношении 1 : 1. Эмаль наносят кистью, валиком или пневматическим распылением при температуре не ниже +5оС.

Хранение и меры предосторожности. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, тепла и прямых солнечных лучей в недоступном для детей месте.

Для защиты рук применяются резиновые перчатки. Выполнять окрасочные работы следует в хорошо проветриваемом помещении.

Состав. Суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и функциональных добавок.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание нелетучих веществ | 49-68 %(в зависимости от цвета) |
| Растворитель | ксилол, смесь ксилол : уайт-спирит = 1 : 1 |
| Цвет пленки | RAL K5 |
| Вязкость по ВЗ-246 (ø 4 мм) при (20±0,5)оС | 60 – 120 с (в зависимости от цвета) |
| Время высыхания | 1,5 час |
| Блеск покрытия | 65 % |
| Расход | 80 – 120 г/м2 |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
| Срок хранения | 12 месяцев |